## Slide 1: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО» Кафедра стоматологии ФИПО Использование титановых конструкций при различных дефектах зубного ряда к. мед. н., доцент Шелякова И.П д.мед.н., профессор Чайковская И.В. ассистент Кондратьев П.А.
Донецк 2020

## Slide 2: Актуальность темы
  Поиск материалов, максимально отвечающих
  требованиям биосовместимости, привел к возможности использования титана и его сплавов для изготовления конструкций зубных протезов.
  Металл абсолютно инертен, обладает 100% биосовместимостью с тканями полости рта.
  Удельный вес (он в 4 раза легче золота и в 2 раза легче обычных стоматологических металлических сплавов) делает его наиболее подходящим материалом для изготовления сложных объемных конструкций. Зубные протезы из титана особенно важны для протезирования на имплантатах.

## Slide 3: Высокая коррозионная стойкость (несмотря на его высокую химическую активность) во многих агрессивных средах, особенно в водных растворах нейтральных солей. В морской воде и горячих концентрированных растворах хлоридов коррозионная стойкость титана значительно выше, чем стойкость всех известных нержавеющих сталей и цветных металлов. Титан обладает высокой коррозионной стойкостью ко всем техническим кислотам за исключением плавиковой.
Свойства титана

## Slide 4
По поводу ортопедического лечения находилось 100 человек, из них: 63 человека ранее протезированные хромо-никелевыми и хромо-кобальтовыми зубными протезами, с последующей замененной на титановые, а также 37 человек, впервые протезированные зубными протезами из титана.
Проводя клиническое обследование пациентов ранее протезированных зубными протезами из хромо-никелевой или хромо-кобальтовой стали, мы, как правило, отмечали ряд патологических изменений слизистой оболочки полости рта.

## Slide 5
При этом пациенты жаловались на кровоточивость десен, привкус металла, неприятный запах изо рта, жжение кончика языка. Поэтому всем им удалялись зубные протезы, изготовленные из хромо-никелевых или хромо-кобальтовых сплавов.
Перед удалением зубных протезов пациентам проводились потенциометрические замеры. Большое внимание уделялось лечению слизистых альвеолярных отростков и особенно тканям пародонта. С этой целью проводилось комплексное хирургическое и терапевтическое лечение слизистых полости рта.
После комплексного лечения и снятия воспалительных процессов проводилось ортопедическое лечение титановыми конструкциями с разными облицовочными материалами. Предпочтение при этом отдавалось керамике.

## Slide 6: Клинический случай
Пациентка Р., 38 лет обратилась в клинику с жалобами на постоянный дискомфорт в полости рта, выражающийся в резком привкусе металла при пользовании металлической ложкой или вилкой, кровоточивость десен.
Объективно: прикус ортогнатический, на верхней и нижней челюсти находятся мостовидные протезы из хромо-никелевой стали, изготовленные методом штамповано-паянной технологии с окислившимся припоем в области паек. Слизистая десневых сосочков гиперемирована, отечна, при пальпации кровоточит. Шейки искусственных коронок на 1,5 мм погружены в зубодесневой карман.

## Slide 7
В области 35,36,45,46,47 из зубодесневых карманов определяется гнойный экссудат. Глубина зубодесневых карманов 35,36,45,46,47 зубов более 3 мм.
Потенциометрические замеры равны: сила тока - 26,9 мкА, разность потенциалов - 231,4 мВ, электропроводимость ротовой жидкости - 26,8 мкСм.
Диагноз: непереносимость разнородных металлов.

## Slide 8: Лечение:
Пациентке проведено снятие мостовидных протезов, снятие над и поддесневых зубных отложений, проведена комплексная терапия тканей пародонта, даны рекомендации по гигиеническому уходу полости рта. После клинического улучшения состояния слизистой оболочки полости рта и тканей пародонта, пациентке проведена препаровка опорных зубов, снятие комбинированного оттиска, после чего изготовлены зубные протезы, облицованные керамикой «Трицерам» (рис. 1, 2, 3, 4).

## Slide 9
Рис. 1. Пациентка Р., 38 лет До протезирования

## Slide 10
Рис. 2. Пациентка Р. Припасовка титановых каркасов под керамику

## Slide 11
Рис. 3. Пациентка Р. После протезирования. Зубы в соотношении центральной окклюзии.

## Slide 12
Рис. 4. Пациентка Р. После протезирования. Разомкнутые зубные ряды.

## Slide 13
При повторном осмотре через 20-40 дней и 6 месяцев после протезирования пациентка жалоб не предъявляет, слизистая десны без патологических изменений, адаптация к протезам полная, потенциометрические замеры идентичны показателям контрольной группы и равны: сила тока - 2,5 мкА, разность потенциалов - 29,3 мВ, электропроводимость ротовой жидкости - 3,6 мкСм.

## Slide 14: Клинический случай
Пациент Л., 48 лет обратился в клинику с жалобами на отсутствие зубов на верхней и нижней челюсти, невозможность пережевывания пищи.
Объективно: при осмотре отсутствуют 11,12,14,15,16,17,26,27,31,32,34,35,36,37,47 зубы. Оставшиеся зубы стоят стабильно, не подвижны. Слизистая альвеолярного отростка, губ, щек и языка бледно-розового цвета без патологических изменений.
Потенциометрические замеры равны: сила тока - 2,8 мкА, разность потенциалов - 32,0 мВ, электропроводимость ротовой жидкости - 3,1 мкСм.
Диагноз: адентия зубов верхней и нижней челюсти.

## Slide 15
Рис. 5. Пациент Л.
Полость рта до протезирования.

## Slide 16
Рис. 6. Пациент Л.
Припасовка несъемных каркасов зубов.

## Slide 17
Рис. 7. Пациент Л. Фиксация несъемных зубных протезов.

## Slide 18
Рис. 8. Пациент Л. После протезирования. Разомкнутые зубные ряды.

## Slide 19
Рис. 9. Пациент Л. После протезирования. Смыкание зубного ряда.

## Slide 20
При повторном осмотре через 20-40 дней и 6 месяцев после лечения пациент жалоб не предъявляет, со стороны полости рта патологических изменений нет, полная адаптация к искусственным протезам наступила через 1,5-2 недели.
Повторные потенциометрические замеры после ортопедического лечения через 6 месяцев соответствуют показателям контрольной группы и равны: сила тока - 2,6 мкА, разность потенциалов - 31,1 мВ, электропроводимость ротовой жидкости - 2,9 мкСм.

## Slide 21
Проводя сравнительную характеристику между первичным состоянием пациентов, протезированных зубными протезами из хромо-никелевых и хромо-кобальтовых сплавов с их состоянием после замены зубных протезов на титан, в первую очередь, необходимо отметить положительно изменившийся общий статус пациентов.

## Slide 22: ВЫВОДЫ
Через 1-1,5 месяца у пациентов отсутствовали
субъективные ощущения, исчез металлический привкус, отсутствовали жжение языка, нарушение вкусовой чувствительности, сухость во рту, гиперемия слизистой.
Отмечалась стабильная положительная динамика состояния слизистых полости рта и состояние дискомфорта.
Адаптация к протезам наступала в течение 5-15 дней.
Отсутствовал основной признак - отягощенность металлом!!!

## Slide 23
После замены хромо-никелевых и хромо-кобальтовых зубных протезов на титановые, показатели потенциометрических замеров соответствовали показателям физиологической нормы.
У пациентов, впервые протезированных титаном, потенциометрические замеры через 20-40 дней и 6 месяцев не изменились, были одинаковы до и после протезирования.
Таким образом, полученные результаты подтверждают позитивное влияние биоинертного титана на слизистую оболочку полости рта и организма в целом.

## Slide 24
Особо необходимо отметить высокое качество ортопедического лечения дефектов зубного ряда титановыми зубными протезами. Достигнута долговременная стабилизация, высокая эстетичность, что в целом говорит о высокой клинической эффективности.
На основании изготовления высокоточных безусадочных зубных протезов из титана, показателей замеров линейных и объемных величин отлитых титановых конструкций, потенциометрических измерений силы тока, разности потенциалов и электрической проводимости ротовой жидкости, отсутствия патологических процессов на слизистых полости рта, связанных с непереносимостью разнородных металлов, а также высокой эстетичности титанокерамических конструкций. , доказана клиническая эффективность зубных протезов из титана.

## Slide 25: Клиническая эффективность
На основании изготовления высокоточных безусадочных зубных протезов из титана, показателей замеров линейных и объемных величин отлитых титановых конструкций, потенциометрических измерений силы тока, разности потенциалов и электрической проводимости ротовой жидкости, отсутствия патологических процессов на слизистых полости рта, связанных с непереносимостью разнородных металлов, а также высокой эстетичности титанокерамических конструкций - достигнута долговременная стабилизация и высокая эстетичность.

## Slide 26
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ